Eksperimentinis darbas: Metalų gavimas iš sulfidinių rūdų ( LA0063) Autorius: Rick Boyle Leidimo data: 2002 m. rugsėjo 6 d. Pamokos planas: LP0063 Pratarmė Kai kurie metalai randami gamtoje grynuolių pavidalu. Kiti metalai pvz., švinas randami chemiškai susijungusius su kitomis medžiagomis uolienų pavidaluose. Šie junginiai žinomi kaip rūdos, kurios iškasamos iš uolienų klodų. Rūdos, turinčios tuščia uoleną, nėra labai naudingos. Todėl pramonėje norint pagaminti metalus, reikia perdirbti didelį kiekį tokios rūdos. Dažniausiai rūdose yra metalų sulfidų. Metalų sulfidai susidaro kloduose, reaguojant metalams su siera. Svarbiausia rūda iš kurios gaunamas švinas, yra švino sulfidas (PbS). Grynas švinas gaunamas naudojant cheminius procesus. Metalų sulfidų deginimas (LF0063a) Atidarykite Crocodile Chemistry modeliavimo bylą LF0063a. Švino gavimas prasideda nuo švino sulfido deginimo. Šiuo proceso metu pašalinama siera ir su- Sidaro švino (II) oksidas. Ši reakcija vyksta labai lėtai – keletą valandų, pečiaus viduje. 1. Įjunkite elektros plytelę ir spragtelėkite pele ant tiglio. Kokia kieta medžiaga susidaro tiglyje.. 2. Pabaikite lygtį : 3O2 (d.) + 2PbS (k.) → ......+ ...... 3. Kokios dujos išsiskiria reakcijos metu? 4. Tęskite šildymą ir stebėkite kas vyksta. Kokios spalvos švino (II)oksidas? Metalų sulfidus pirmiausia reikia deginti, tam kad gauti metalų oksidus. Rūgštaus lietaus poveikis mūriniams statiniams ( LF0063b) Atidarykite Crocodile Chemistry modeliavimo bylą LF0063b. Po degimo susidaręs geltonas švino oksidas redukuojamas. Reakcija pašalina deguonį iš junginio. Pridėkite anglies į tiglį su švino oksidu ir įjunkite plytelę. Stebėkite kas vyksta. 5. Bakstelėkite ant tiglio. Koks metalas susidaro? 6. Pabaikite lygtį : C (k.) + 2PbO (k.) → ......+ ...... 7. Kodėl reikia sumaišyti anglį su švino oksidu? redukcija – deguoniės pašalinimas iš junginio. Papildomas darbas Pasinaudokite moduliatoriaus galimybėmis ir eksperimentuojant gauti cinką iš jo rūdos. Send comments & feedback to lessons@crocodile-clips.com © 1993 – 2002 Crocodile Clips Ltd